**ТРЕБОВАНИЕ ПО КАЧЕСТВУ ПОГОНАЖНОЙ ПРОДУКЦИИ ПОРОДА СОСНА**

**Размеры: 12,5/20х96/110/141х3000/3500/3800/4000**

Припуски: толщина (-1/+1)

 ширина (-1/+1)

 длина (-0/+50)

 Влажность: 12%-14%

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование пороков и дефектов обработки** | **СОРТ А** | **СОРТ В** | **Эконом** |
| **Сучки живые светлые здоровые, в том числе с трещинами, включая темные здоровые сучки.**  | **Допускаются до 50мм** | **Допускаются более 50мм** | **Допускаются** |
| **Черные сучки максимальным диаметром до 10мм** | **Допускаются в количестве не более 3 шт на изделие**  | **Допускаются** | **Допускаются** |
| **Черные сучки, частично сросшиеся и несросшиеся, диаметром более 10мм** | **Не допускаются** |  **Допускаются**  | **Допускаются** |
| **Трещины**  | **Допускаются шириной не более 1 мм, длиной не более 100мм** | **Допускаются не нарушающие целостности изделия**  | **Допускаются** |
| **Смоляные пятна и полосы** | **Допускаются** | **Допускаются** | **Допускаются** |
| **Сколы, вырывы** | **Допускаются размером до 5мм**  | **Допускаются** | **Допускаются** |
| **Смоляные кармашки** | **Допускаются шириной не более 3 мм, длиной не более 50мм** | **Допускаются шириной не более 5 мм, длиной не более 100мм** | **Допускаются** |
| **Сердцевина** | **Не допускаются** | **Допускаются** | **Допускаются** |
| **Синева** | **Не допускаются** | **Допускаются** | **Допускаются** |
| **Гниль** | **Не допускаются** | **Не допускаются** | **Допускается** |

 **Утверждаю**

**Генеральный директор**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Буравцов Р.А**

**«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.**