SILMAC – Однокомпонентный, нейтральный атмосферостойкий силиконовый герметик. Обладает высокой

устойчивостью к влиянию окружающей среды (дождь, холод, ультрафиолет) При применении не требуется

специального грунтования поверхностей.

Область применения: Герметик SILMAC подходит для внутренних и наружных работ при проведении

строительства или ремонта. Нейтральный силиконовый герметик отличается высокой адгезией и подходит для

соединения и герметизации: стекла; бетона; дерева; фарфора; гипсокартона; резины; керамики; пластика;

металла и других поверхностей. Состав герметика SILMAC не содержит уксусную кислоту. Герметизирующие

вещества не разъедают цветные металлы (бронзу, цинк, алюминий, медь и пр.) и не оставляют резкого запаха в

ходе работы и во время последующей эксплуатации созданного скрепляющего слоя, монтажного шва.

Указание к применению:

Склеивающий состав можно использовать при температуре от +4°С до + 40°С. Его нейтральная силиконовая

основа позволяет создавать безопасное и нейтральное соединение, отличающееся высокой прочностью.

Созданный шов способен выдерживать температурные перепады от –50°С до +90°С. Нанесенный на поверхность

слой создает не липкую поверхность через 60 минут. Растяжение материала от 480%. Для полной вулканизации

монтажного заполнителя должно пройти не менее 24 часов.

Герметик наносится только на очищенные от грязи, пыли, жировых и прочих загрязнений. Нанесение герметика

рекомендуется при помощи пистолета для герметика. Точное соблюдение технологических рекомендаций

обеспечит получение прочного склеивающего слоя.

Ограничения по использованию: Не рекомендуется: для всех типов материалов, из которых могут выделяться

жирные вещества, смягчители или растворители; для применения на влажных или замерзших поверхностях; не

рекомендуется для использования на сочлененных несущих на себе структурную нагрузку или для скрепления

разрушенных элементов.

Меры безопасности при применении.

Нейтральный герметик безопасен для здоровья человека и может контактировать с различными поверхностями.

Но во время производственных работ герметик силиконовый нейтральный не должен попадать на кожу и в

глаза. В случаях случайного попадания герметизирующего материала на кожу рук рабочего, необходимо

промыть участки кожного покрова водой на основе мыльного раствора. При попадании герметизирующего

вещества в глаза, следует умыться под большим напором проточной воды.

Случайное попадание силиконового герметика внутрь может угрожать здоровью монтажника, следует

безотлагательно обратиться в скорую помощь. Адгезивный состав с нейтральной вулканизацией высшего

качества на клеевой основе требует хранения в закрытой упаковке, в местах, недоступных детям.

Во время работы использовать средства индивидуальной защиты(перчатки, очки) Осторожно! Возможно

раздражение кожи и глаз. При попадании на кожу или глаза промыть водой и при необходимости обратиться к

врачу. Беречь от детей. После использования картридж с остатками утилизировать вместе с бытовыми отходами.

Транспортировка и хранение: Срок годности до 18 месяцев с даты изготовления при условии закрытой

оригинальной упаковки. Хранить при температуре от +5 С до +27 С. Температурный режим в процессе

транспортировки находился в пределах нормы (от –5°С до +35°С).

Упаковка.

Герметик SILMAC выпускается в упаковки двух типов:

•

Пластиковая туба объемом 290мл.

•

Фольгированной упаковка (колбаса) объемом 580мл.