**Размеры: 38/45х140/145/195х4000/6000**

Припуски: толщина (-1/+1)

 ширина (-1/+1)

 длина (-0/+50)

 Влажность: 14%-16%

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование пороков и дефектов обработки** | **Сорт 1-2** | **Сорт 3** |
| **Сучки живые**  | **Допускаются** | **Допускаются** |
| **Черные сучки**  | **Допускаются** | **Допускаются** |
| **Трещины**  | **Допускаются не нарушающие целостности доски** | **Допускаются**  |
| **Смоляные пятна и полосы** | **Допускаются** | **Допускаются** |
| **Смоляные кармашки** | **Допускаются** | **Допускаются** |
| **Сердцевина** | **Допускаются** | **Допускаются** |
| **Синева** | **Допускаются** | **Допускаются** |
| **Непрострог** | **Допускается с учетом сохранения размера** | **Допускается**  |
| **Кривизна**  | **Допускается до 5 см** | **Допускается** |
| **Гниль** | **Не допускается** | **Допускается** |

**Утверждаю**

**Генеральный директор**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Буравцов Р.А**

**«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.**