Плиты терраццо Инвито изготавливаются на основе натурального мрамора разных цветов методом полусухого гиперпрессования на итальянской линии. Натуральный мрамор плит

Инвито позволит стилизовать покрытие как внутренних помещений (торговые залы, паркинги) так и наружных открытых зон (эксплуатируемые кровли, беседки, входные группы).

Многоступенчатая обработка на шлифовально-полировальной установке позволяет в полной мере использовать эстетический потенциал текстуры натурального камня.

Плиты декоративные на основе природного камня - Инвито (1М.30.30.28) ГОСТ 24099-80, ТУ5746-009-53432515-2008 изм 1-3:

Прочность бетона, МПа(кгс/см2) – 30(300);

         Морозостойкость F150;

         Водопоглощение не более 6%;

         Истираемость плит для полов 0,7 - 0,9 г/см2

Плиты декоративные на основе декоративного камня (Инвито) ТУ 5746-009-53432515-2008, изм.1-3:

         Класс бетона изделий по прочности на сжатие В 22,5;

         Истираемость плит для полов – 0,7-0,9 г/см2

Допускаемы отклонения размеров плит и качества лицевой поверхности от нормативных

         Отклонение размеров плит по длине, ширине, толщине до ±3 мм;

         Раковины на лицевой поверхности D до 3 мм;

         Сколы на рёбрах лицевой грани на 1 м периметра – 3 шт., длиной до 3 мм;

         Отбитые углы – 2 шт. длиной по ребру до 5 мм;

         Допускается разнотонность лицевой поверхности плит.